

## 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | | |
| 长度 | 长度没有限制 | mm |
| 宽度 | 正常1200，特殊宽度也可定制 | mm |
| 厚度 | 10—100mm | mm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品特性 | | | |
| 序号 | 项目 | 检测结果 | 单位 |
| 1 | 抗压强度 | ≥250 | kPa |
| 2 | 密度 | 30-100 | Kg/m3 |
| 3 | 吸水率 V/V | 3.4 | % |
| 4 | 弯曲强度 | 1.0～1.5 | Mpa |
| 5 | 导热系数（25℃） | ≤0.025 | W/(m\*k) |
| 6 | 烟密度等级 | 0～15 |  |